技术参数

一、床上用品

| 序号 | 产品 名称 | 主要技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉被 | ## 重量：2500g，规格：长2000mm×宽1500mm。 技术标准：GB/T 22796-2021、GB18401-2010、GB/T 35932-2018 产品质量等级：一等品。 被里：纯棉本色布、18.4tex，允差要求：±3；经向密度264.0根/10cm ，纬向密度221.0根/10cm，允差要求：±4.0根/10cm。甲醛含量、pH值、异味等至少应符合B类要求。 ## 棉胎感官要求达到：色乳白，略有黄染，无漂白棉；纤维松散均匀，手感柔软，弹性较好；铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块；包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边。 ## 含杂率：≤0.8%。 ## 研磨：网纱研磨较透，研磨率≥80%。 ## 重量允差：≥-3%。 梳棉颜色级、主体马克隆值级、含杂率、研磨率等技术技标均应达到国家标准要求。 ## 绗缝要求：纯棉本色线，绗缝起针、收针正反向加固5针以上，绗缝针距小于等于7mm/针。 | 条 |
| 2 | 棉褥 | ## 重量：2000g，规格：长1900mm×宽900mm。 技术标准：GB/T 22796-2021、GB18401-2010、GB/T 35932-2018 产品质量等级：一等品。 褥里：纯棉本色布、18.4tex，允差要求：±3；经向密度264.0根/10cm ，纬向密度221.0根/10cm，允差要求：±4.0根/10cm。甲醛含量、pH值、异味等至少应符合B类要求。 ## 棉胎感官要求达到：色乳白，略有黄染，无漂白棉；纤维松散均匀，手感柔软，弹性较好；铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块；包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边。 ## 含杂率：≤0.8%。 ## 研磨：网纱研磨较透，研磨率≥80%。 ## 重量允差：≥-3%。 ## 梳棉颜色级、主体马克隆值级、含杂率、研磨率等技术技标均应达到国家标准要求。 ## 绗缝要求：纯棉本色线，绗缝起针、收针正反向加固5针以上，绗缝针距小于等于7mm/针。 | 条 |
| 3 | 被罩 | 规格：长2100mm×宽1550mm。 技术标准：GB/T 22796-2021、GB18401-2010。 产品质量等级：一等品。 面料：纯棉印染花布；18.4tex，允差要求：±3 ；经向密度272.0根/10cm，纬向密度256.0根/10cm，允差要求：±4根/10cm。 甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料等至少应符合B类要求。 耐干摩擦色牢度：≥3-4级。耐湿摩擦色牢度：≥3级。织物起球性能：≥3级。耐皂洗色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级。耐汗渍色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级。耐光色牢度：≥4级。 | 对 |
| 4 | 床单 | 规格：长2100mm×宽1100mm。 技术标准：GB/T 22796-2021、GB18401-2010。 产品质量等级：一等品。 面料：纯棉印染花布；18.4tex，允差要求：±3 ；经向密度295.0根/10cm，纬向密度260.0根/10cm，允差要求：±4根/10cm。 甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料等至少应符合B类要求。 耐干摩擦色牢度：≥3-4级。耐湿摩擦色牢度：≥3级。织物起球性能：≥3级。耐皂洗色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级。耐汗渍色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级。耐光色牢度：≥4级。 | 对 |
| 5 | 枕芯 | 重量：1750g，规格：长580mm×宽380mm。 技术标准：GB/T 22796-2021、GB18401-2010。 产品质量等级：一等品。 面料为涤纶100%防钻绒内胆料40D×40D，内装消毒稻壳。 甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料等至少应符合B类要求。 | 个 |
| 6 | 枕套 | 规格：长600mm×宽400mm。 技术标准：GB/T 22796-2021、GB18401-2010。 产品质量等级：一等品。 面料：纯棉印染花布；18.4tex，允差要求：±3 ；经向密度272.0根/10cm，纬向密度256.0根/10cm，允差要求：±4根/10cm。 甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料等至少应符合B类要求。 耐干摩擦色牢度：≥3-4级。耐湿摩擦色牢度：≥3级。织物起球性能：≥3级。耐皂洗色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级。耐汗渍色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级。耐光色牢度：≥4级。 | 个 |
| 7 | 枕巾 | 规格：长450mm×宽700mm。 技术标准：GB/T 22864-2020、GB18401-2010。 产品质量等级：一等品。 面料：纯棉，克重：≥300g/㎡。 甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料等至少应符合B类要求。 耐干摩擦色牢度：≥3-4级。耐湿摩擦色牢度：≥3级。织物起球性能：≥3级。耐皂洗色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级。耐汗渍色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级。耐光色牢度：≥4级。 | 对 |
| 8 | 苫单 | 规格：长900mm×宽600mm； 技术标准：GB/T 22796-2021、GB18401-2010； 产品质量等级：一等品； 甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料等至少应符合B类要求； 耐干摩擦色牢度：≥3-4级。耐湿摩擦色牢度：≥3级。织物起球性能：≥3级。耐皂洗色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级。耐汗渍色牢度：变色≥3-4级、沾色≥3-4级。耐光色牢度：≥4级。 |  |

二、军训服

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迷彩服 | 面料成份：聚酯纤维100%；面料克重≥220g/㎡；经向密度322.0根/10cm ，纬向密度188.0根/10cm，允差要求：±4.0根/10cm。上衣暗门襟，门襟订6粒树脂迷彩花形四眼扣。领边缉0.5cm明线。上衣前身有4个贴兜，袖口处订有可调节袢，并订有3粒树脂迷彩花形四眼扣。裤子为直筒裤，裤腰两侧挖斜插兜，兜口0.5cm双明线，上下封结。裤腰宽4厘米，订八个裤绊。袖笼、裉缝、裤侧缝用包缝机包缝，裤裆缝、里侧缝双针双链机缝制，裤脚处有2粒可调节扣。具有不易退色、穿着舒适、透气性好、坚固耐磨、安全实用、抗拉力强等特点。布面无疵点，服装整洁、无烫黄、水渍、亮光等。缝制线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适度。面料甲醛含量≤75mg/kg，PH值在4.0-8.5之间，无异味，耐水色牢度≥3级。 | 套 |
| 2 | 迷彩T恤衫 | 采用功能性面料，面料纤维含量为100%聚酯纤维，克重≥125g/㎡，内部缝制全部使用包缝机包缝，圆领平整服帖，领口绱针织螺纹，具有穿着舒适、面料挺括，手感光滑，坚固耐磨、抗拉力强、速干排汗效果好等特点。面料甲醛含量≤75mg/kg，PH值在4.0-8.5之间，无异味，耐水色牢度≥3级。 | 件 |
| 3 | 迷彩胶鞋 | 鞋面采用迷彩面料，鞋底采用非再生高胶粒一次成型，鞋底橡胶防滑底纹，不断裂、不脱胶、不掉色、不褪色，鞋帮表面清洁、平整、颜色一致；针码整齐，不留线头。鞋号从34至48号，共分15个号。 | 双 |
| 4 | 迷彩帽 （缝有帽徽） | 面料成份：聚酯纤维100%；面料克重≥220g/㎡；经向密度322.0根/10cm ，纬向密度188.0根/10cm，允差要求：±4.0根/10cm。帽里纱支21s*21s、密度60*58纯棉军绿平纹布。 | 顶 |
| 5 | 腰带 | 编织腰带，带身耐磨pp丙纶纤维，结实耐磨，透气不闷热，长×宽：120cm×5cm，长度可调节。 | 条 |
| 6 | 臂章 | 采用75D涤纶纱线，电脑织唛而成。 | 个 |
| 7 | 肩章 | 采用75D涤纶纱线，电脑织唛而成。 | 付 |